Rб=A⋅Rц⋅((ЦB)−0,5)1. Водоцементное отношение

ВЦ=А⋅Rц(Rб+0,5⋅A⋅Rц)=0,55⋅500(260+0,5⋅0,55⋅500)=275397,5=0,692     После преобразования относительно В/Ц эта формула примет вид:

Rб=BN0,778=260(кгссм2)

А=0,55 - для материалов пониженного качества

2. Расход воды на 1 м3 бетонной смеси:

ОК=2 см

Наибольшая крупность зёрен - 20 мм

Расход воды на 1 м3 бетонной смеси составляет 180 кг + 20 кг = 200 кг.

В = 200 кг

Ц=В(ВЦ)=2000,692=289(кг)3. Расход цемента на 1 м3 бетона:

4. Расход щебня в сухом состоянии на 1 м3 бетона:

Щ=1(Vпуст.щ.⋅αρн.щ.+1ρщ.)=1(0,43⋅1,381600+12800)=1375(кг)    Значение коэффициента раздвижки зёрен   =1,38  выбрано по таблице №16.

П=(1−(Цρц.+В1000+Щρщ.))⋅ρп.=(1−(2893100+2001000+13752800))⋅2600=562(кг)5. Расход песка в сухом состоянии на 1 м3  бетона:

В результате проведенных расчетов получается следующий ориентировочный номинальный (лабораторный) состав бетона (кг/м3):

Цемент  -  289

Вода      -  200

Песок    -  562

Щебень -  1375

ИТОГО    2426

ρб.см.=2426(кгм3)  Полученное в итоге значение является расчетной плотностью бетонной смеси, т.е.

6. Коэффициент выхода бетона:

β=1(.Vц.+Vп.+Vщ.)=1(Цρн.ц.+Пρн.п.+Щρн.щ.)=1(2891200+5621500+13751600)=0,68

7. Расход материалов на 0,007 м3 (7 л) бетонной смеси пробного замеса рассчитывают исходя из приведенного выше номинального состава бетона (кг):

Цемент  - Ц⋅0,007=289⋅0,007=2,02

Вода      -  В⋅0,007=200⋅0,007=1,40

Песок    -  П⋅0,007=562⋅0,007=3,93

Щебень - Щ⋅0,007=1,375⋅0,007=9,63

Корректировка состава бетонной смеси:

Цемент - 2,020,1=0,202

Вода     - 1,400,1=0,140

Цемент  - (2,02+0,202)/3100 = 2,222/3100 = 0,00072

Вода      - (1,40+0,140)/1000 = 1,540/1000 = 0,0015

Песок    - 3,93/2600 = 0,0015

Щебень - 9,63/2800 = 0,0034

ВСЕГО    0,0072

8. Расход материалов на 1 м3 (1000 л) бетонной смеси (кг/м3):

Ц=Ц3⋅1V3=2,2220,0072=309    В=В3⋅1V3=1,5400,0072=214П=П3⋅1V3=3,930,0072=546Щ=Щ3⋅1V3=9,630,0072=1338

ВСЕГО  2407

ρб.см.=2407(кгм3)    Фактическая плотность свежеуложенной бетонной смеси:

т.е. отличается от расчетной менее чем на 1%.

9. Производственный (полевой) состав бетона:

количество воды уменьшают:

214−(2⋅546100+5⋅1338100)=136(кг)

количество заполнителей увеличивают:

Песок    - 546⋅(1+2100)=557(кг)

Щебень - 1338⋅(1+5100)=1405(кг)

ЦЦ:ПЦ:ЩЦ=309309:557309:1405309=1:1,8:4,5

10. Дозировка составляющих бетонной смеси на один замес бетоносмесителя с

полезным объемом барабана 1,2 м3 (1200 л):

Цv=β⋅V⋅Ц1=0,68⋅1,2⋅309=252(кг)Вv=β⋅V⋅В1=0,68⋅1,2⋅136=111(кг)Пv=β⋅V⋅П1=0,68⋅1,2⋅557=455(кг)Щv=β⋅V⋅Щ1=0,68⋅1,2⋅1405=1146(кг)

Исходные данные:

н.цемента = 1200 кг/м3

н.песка  = 1500 кг/м3

н.щебня(гр.) = 1600 кг/м3

н.цемента = 3100 кг/м3

н.песка = 2600 кг/м3

н.щебня(гр.) = 2800 кг/м3

ВN = 20

Вид цемента - ПЦПЦ

Марка цемента - 500

ОК = 2см

Крупный заполнитель:

Вид - ЩНП

Dмах = 20мм

Wщ. = 5 %

Vпуст.щ. = 0,43

Мелкий заполнитель:

Вид - ПС

Wп. = 2 %