Лабораторна робота № 3

Відновлення і зміцнення деталей машин і обладнання методом електродугової металізації

1. Теоретичні дані

Мета роботи: ознайомитися з технологічним процесом відновлення і зміцнення деталей типу "вал" методом електродугової металізації.

Процес отримання покриття методом електродугової металізації полягає в формуванні рідкого металу після дії електричної дуги на матеріал електродів, розпилення цього металу на дрібні частинки струменем стиснутого повітря, що виходить з сопла, і нанесенні їх на поверхню виробу.

2. Обладнання

В комплект обладнання для електродугової металізації входять: електродуговий металізатор для подачі і розпилювання дроту, джерело живлення електричної дуги, маніпулятор обертання деталі, котушки для дроту, система подачі стиснутого повітря.

Найбільш широко розповсюджені електродугові металізатори таких марок: ЕМ-12, ЕМ-14, ЕМ-15, ЕМ-17.

Для роботи металізатора необхідне джерело живлення низької напруги змінного або постійного струму. Найбільш якісні покриття отримують, застосовуючи джерела постійного струму (наприклад, ВС-300, ВДГ-302, ВС-600, ВДУ-601, ВДУ-1001).

Широко застосовується джерело живлення "Тімез-500" виробництва ЧССР з підвищеними характеристиками, який входить в комплект для електродугової металізації КДМ-2.

Таблиця 1 Технічна характеристика електродугових металі заторів

| № п/п | Найменування показника | ЕМ -12, стаціонарний | ЕМ -14, ручний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продуктивність розпилювання матеріалу, кг/год алюміній цинк сталь | 14,0 38,0 20,0 | 12,5 32,0 10,0 |
| 2. | Діаметр дроту, мм | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,0 |
| 3. | Швидкість подачі дроту, м/хв | 3,8 – 14,2 | 2,0 – 12,0 |
| 4. | Витрати стиснутого повітря, куб.м/хв | 2,5 | 1,5 |
| 5. | Сила струму А (не більше) | 500 | 400 |
| 6. | Напруга, В | 17,0 – 35,0 | 17,0 – 44,0 |
| 7. | Маса металізатора, кг | 22,5 | 2,3 |

3. Матеріали

Для нанесення покриттів методом електродугової металізації найчастіше застосовують матеріали, наведені в таблиці 2.

Ці матеріали, нанесені на деталі обертання, добре працюють в умовах тертя і зносу (поршні, колінчаті вали). Властивостями цих покриттів є твердість, зносостійкість і антикорозійні характеристики, а також адгезійна міцність.

Таблиця 2

| Назва і марка дроту | ГОСТ |
| --- | --- |
| Зварювальний маловуглецевий: Св-08, Св-08 А, Св-08ГА, Св-08 1 ОГ2 | 2246-70 |
| Зварювальний легований: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГСМГ | 2246-70 |
| Зварювальний алюмінієвий: Св-А97, Св-А85, Св-Амц, Св-АМЗ | 7871 -75 |
| Зварювальний мідний і на основі міді: М1,МСр1,МНЖ5-1,БрКМцЗ-1 | 13073-77 |

4. Порядок виконання роботи

4.1 Обладнання і приладдя

Лабораторна робота має за мету відновлення спрацьованої деталі типу "вал" від її підготовки до розмірного контролю готової деталі.

Відповідно технологічному процесу застосовують обладнання:

4.1.1 Для попередньої підготовки спрацьованої поверхні деталі і її кінцевої обробки використовується верстат моделі 16Б16. Вимірювання діаметра спрацьованої поверхні деталі виконується штангенциркулем

4.1.2 Для нанесення покриття використовується комплекс КДМ-2 (джерело живлення "Тімез-500", металізатор ЕМ-14)

4.1.3 Маніпулятор обертання деталі моделі КНПА-1,2М.4.1.4. Для контролю розміру і твердості відновленої поверхні після механічної обробки застосовують мікрометр і прилад ТК-2 відповідно

Таблиця 3.Технологічні режими нанесення покриття методом електродугової металізації

| Найменування параметру | Значення |
| --- | --- |
| Марка дроту Діаметр дроту, мм Сила струму, А Тиск повітря, атм Швидкість подачі дроту, м/хв. Напруга, В | Св-0,8А 1,2 200 6-8 6 22 |

Таблиця 4. Режими токарної обробки зносостійких покриттів

| Покриття | Швидкість, V, м/с | Подача, S, мм/об | Глибина, t, мм | Матеріал інструменту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св-ОВГСМ, Нп-40, Нп-80 | 1,8-2,5 | 0,08-0,15 | 0,2-0,3 | ельбор-Р, гексаніт-Р |
| Св-А97, Св-А85, БрКМцЗ-1,Ц1 | 0,9-1,0 | 0,15 | 0,5 | ВКЗМ |

Технологічний процес зміцнення деталі (відновлення номінальних розмірів спрацьованої деталі) типу „вал” методом електродугової металізації

І , ІІ, ІІІ ... – номери операцій

1,2,3... - номери переходів

І . Підготовка дроту Св-0,8А:

Очищення дроту від бруду та мастила.

Намотати дріт на котушки металізатора.

ІІ. Підготовка деталі: відновлення деталь електродуговий металізація

Очищення від бруду та мастила.

Зняти залишки нерівномірного спрацювання з поверхні А (точити)

обладнання: токарний верстат 16К20

Нарізати рвану різь (кроком 0,3-0,5 мм)

обладнання: токарний верстат 16К20

ІІІ. Металізація:

Встановити і закріпити деталь в центрах установки КНПА-1-2-М.

Ввімкнути:

- механізм обертання деталі;

- подачу стиснутого повітря;

- зварювальний випрямляч;

- механізм переміщення металізатора паралельно осі обертання деталі.

Ввімкнути металізатор.

Нанести шар покриття на поверхню А в діаметр 41,5 мм.

Вимкнути механізми, перелічені у пункті 2.

ІV. Токарна обробка:

Встановити і закріпити деталь.

Вивірити встановлену деталь на биття.

Точити поверхню А в діаметр 40,1 мм.

V. Шліфування:

Шліфувати поверхню А в діаметр мм.

VI. Контроль:

Візуальний огляд відновленої поверхні А (тріщини, раковин, відшарування не допускаються!).

обладнання: збільшувальне скло.

Виміряти твердість шару покриття.

обладнання: прилад Роквела ТК-14-250 (30...32 HRC).

Виміряти шорсткість відновленої поверхні

обладнання: профілометр-профілограф мод. 252 або набір зразків шорсткості.

Контроль геометричних розмірів (діаметр і довжина) і форми ( круглість. конусність...) відновленої поверхні.

Висновки по роботі:

Методом електродугової металізації можна зміцнювати робочі поверхні нових деталей, а також відновлювати номінальні розміри спрацьованих деталей.

2) При виконанні процесу нанесення покриття деталь нагрівається до температури не більше 100 C, що виключає виникнення деформацій.

Термін служби деталей з покриттям в 1,5 – 3 рази більший терміну служби деталей без покриття.