Федеральное агентство по образованию РФ

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»

Кафедра микроэлектроники

Отчет по лабораторной работе №3

Исследование фотоэлектрических свойств полупроводниковых материалов

Санкт-Петербург

2005

Введение

Исследование фотоэлектрических свойств полупроводников осуществляется с помощью монохроматора, схема которого представлена на рисунке. Световой поток от галогенной лампы E, питаемой от источника G, через щель монохроматора F, ширина которой регулируется микрометрическим винтом, поступает на диспергирующее устройство .

Схема для исследования фотоэлектрических свойств полупроводников

Это устройство представляет собой призму, поворачивая которую с помощью барабана, можно освещать ФP светом определенной длины волны. ны волны. На выходе монохроматора установлены исследуемые образцы (R) полупроводника 1 и 2. Изменение проводимости фиксируется с помощью цифрового омметра PR.

В настоящей работе исследование фотоэлектрических свойств полупроводников проводится на примере материалов, применяемых в промышленных фоторезисторах. на основе сульфида кадмия (CdS) и селенида кадмия (CdSe), обладающие высокой чувствительностью к излучению видимого диапазона спектра

1. Исследование спектральной зависимости фотопроводимости

Экспериментальные результаты для 1-ого образца

| Деление по барабану | , мкм | Э, усл. ед. | RС, МОм | с, мкСм | ф, мкСм | ф', усл. ед. | ф'/ф' max, о. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,475 | 0,14 | 3,950 | 0,253 | 0,153 | 1,094 | 0,017 |
| 600 | 0,476 | 0,141 | 4,000 | 0,250 | 0,150 | 1,064 | 0,016 |
| 700 | 0,477 | 0,143 | 3,900 | 0,256 | 0,156 | 1,094 | 0,017 |
| 800 | 0,478 | 0,145 | 3,600 | 0,278 | 0,178 | 1,226 | 0,019 |
| 900 | 0,479 | 0,147 | 3,450 | 0,290 | 0,190 | 1,292 | 0,020 |
| 1000 | 0,48 | 0,15 | 3,100 | 0,323 | 0,223 | 1,484 | 0,023 |
| 1100 | 0,481 | 0,153 | 2,800 | 0,357 | 0,257 | 1,681 | 0,026 |
| 1200 | 0,482 | 0,157 | 2,600 | 0,385 | 0,285 | 1,813 | 0,028 |
| 1300 | 0,484 | 0,163 | 2,250 | 0,444 | 0,344 | 2,113 | 0,033 |
| 1400 | 0,487 | 0,172 | 2,000 | 0,500 | 0,400 | 2,326 | 0,036 |
| 1500 | 0,49 | 0,182 | 1,680 | 0,595 | 0,495 | 2,721 | 0,042 |
| 1600 | 0,494 | 0,195 | 1,300 | 0,769 | 0,669 | 3,432 | 0,053 |
| 1700 | 0,499 | 0,21 | 0,820 | 1,220 | 1,120 | 5,331 | 0,082 |
| 1800 | 0,505 | 0,228 | 0,260 | 3,846 | 3,746 | 16,430 | 0,254 |
| 1900 | 0,512 | 0,248 | 0,140 | 7,143 | 7,043 | 28,399 | 0,439 |
| 2000 | 0,52 | 0,27 | 0,100 | 10,000 | 9,900 | 36,667 | 0,567 |
| 2100 | 0,528 | 0,295 | 0,075 | 13,333 | 13,233 | 44,859 | 0,694 |
| 2200 | 0,536 | 0,323 | 0,060 | 16,667 | 16,567 | 51,290 | 0,793 |
| 2300 | 0,545 | 0,353 | 0,048 | 20,833 | 20,733 | 58,735 | 0,908 |
| 2400 | 0,555 | 0,385 | 0,040 | 25,000 | 24,900 | 64,675 | 1,000 |
| 2500 | 0,566 | 0,42 | 0,045 | 22,222 | 22,122 | 52,672 | 0,814 |
| 2600 | 0,579 | 0,46 | 0,065 | 15,385 | 15,285 | 33,227 | 0,514 |
| 2700 | 0,594 | 0,505 | 0,095 | 10,526 | 10,426 | 20,646 | 0,319 |
| 2800 | 0,611 | 0,56 | 0,180 | 5,556 | 5,456 | 9,742 | 0,151 |
| 2900 | 0,629 | 0,63 | 0,472 | 2,119 | 2,019 | 3,204 | 0,050 |
| 3000 | 0,649 | 0,71 | 1,490 | 0,671 | 0,571 | 0,804 | 0,012 |
| 3100 | 0,672 | 0,83 | 2,450 | 0,408 | 0,308 | 0,371 | 0,006 |
| 3200 | 0,697 | 0,99 | 2,700 | 0,370 | 0,270 | 0,273 | 0,004 |
| 3300 | 0,725 | 1,17 | 2,900 | 0,345 | 0,245 | 0,209 | 0,003 |
| 3400 | 0,758 | 1,37 | 2,050 | 0,488 | 0,388 | 0,283 | 0,004 |
| 3500 | 0,8 | 1,6 | 3,100 | 0,323 | 0,223 | 0,139 | 0,002 |

γС = 1/ RС - проводимость полупроводника на свету

ф = С - 1/RT , где где RT = 10 Мом - фотопроводимость полупроводника

γ΄Ф = γФ/Эλ приведенную фотопроводимость (изменение проводимости полупроводника под действием единицы энергии падающего излучения)

γ΄Ф/γ΄Фmax - относительная фотопроводимость, где γ΄Фmax - максимальное значение приведенной фотопроводимости для исследованного образца.

Примеры расчетов:

γС = 1/ RС = 1/3,950 = 0,253

ф = С - 1/RT = 0,253 – 1/10 = 0,153

γ΄Ф = γФ/Эλ = 0,153/0,14 = 1,094

γ΄Ф/γ΄Фmax = 1,094/ 64,675 = 0,017

График 1. Спектральная зависимость фотопроводимости

фотопроводимость монохроматор кадмий спектральный

Из графика находим длинноволновую границц ПОР = 0,517 мкм;

hνпор=hcλпор=ΔЭ

- энергия активации фотопроводимости

где h = 4,1410-15 эВс - постоянная Планка, c = 3108 - скорость света, Э - ширина запрещенной зоны.

Э = (4,1410-15 *3108 )/0,517*10-6 = 2,402 эВ

2. Исследование зависимости фотопроводимости от интенсивности облучения

Результаты при изменении щели монохроматора для 1-ого образца:

| d, мм | RС, МОм | С, мкСм | ф, мкСм | d/dmax | lg(d/dmax) | lg(ф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,83 | 1,205 | 1,105 | 0,0025 | -2,602 | 0,043 |
| 0,02 | 0,82 | 1,220 | 1,120 | 0,005 | -2,301 | 0,049 |
| 0,03 | 0,8 | 1,250 | 1,150 | 0,0075 | -2,125 | 0,061 |
| 0,05 | 0,797 | 1,255 | 1,155 | 0,0125 | -1,903 | 0,062 |
| 0,1 | 0,79 | 1,266 | 1,166 | 0,025 | -1,602 | 0,067 |
| 0,2 | 0,75 | 1,333 | 1,233 | 0,05 | -1,301 | 0,091 |
| 0,3 | 0,72 | 1,389 | 1,289 | 0,075 | -1,125 | 0,110 |
| 0,5 | 0,65 | 1,538 | 1,438 | 0,125 | -0,903 | 0,158 |
| 1 | 0,575 | 1,739 | 1,639 | 0,25 | -0,602 | 0,215 |
| 2 | 0,575 | 1,739 | 1,639 | 0,5 | -0,301 | 0,215 |
| 4 | 0,575 | 1,739 | 1,639 | 1 | 0,000 | 0,215 |

График 2. Световая характеристика

Вывод

Выполнив данную работу на примере образца 1 (фоторезистор на основе сульфида кадмия CdS), я пришел к выводу, что при увеличении длины волны растет и сопротивление (а отсюда и фотопроводимость) полупроводника, но до определенного значения (0,04Мом), после которого оно снова уменьшается до значения, близкого к первоначальному, так как возрастает интенсивность оптических переходов и показатель оптического поглощения и уменьшается глубина проникновения света в полупроводник. При увеличении уровня облучения растет и фотопроводимость полупроводника, а на графике видно, что при слабых световых потоках фотопроводимость имеет относительно линейный характер, но с повышением интенсивности света рост фотопроводимости замедляется за счет усиления процесса рекомбинации.