|  |  | 2.3. Выбор режима сушки Режим сушки выбирается в зависимости от породы и толщины расчётного материала, а также требований, предъявляемых к качеству сухой древесины. В настоящее время установлены четыре категории качества сушки пиломатериалов. Мы выбираем II категорию: II – сушка пиломатериалов до WСР.К=7…15% (мебельное производство, столярно-строительные изделия и др.). 2.3.1. Режимы сушки в камерах периодического действия (ГОСТ 19773-84) В этих камерах применяются режимы низкотемпературного и высокотемпературного процесса. Порода; Толщина п/м мм; Номер и индекс режима; Номер ступени режима; Изменение влажности древесины на каждой ступени %; Параметры режима. t0, С; ∆ t0, С; φ. Осина; 25; 3-Б (Н); 1 2 3; 60>30 30-20 20-12; 75 80 100; 4 8 28; 0,84 0,70 0,32. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |