|  |  | - Пересчёт объёма фактического пиломатериала в объём условного материала Для учёта производительности лесосушильных камер и планирования их работы установлена неизменная учётная единица – кубометр условного материала, которому эквивалентны сосновые обрезные доски толщиной 40 мм, шириной 150 мм, длиной более 1 м, высушиваемые по II категории качества от начальной влажности 60 до конечной 12% Определение коэффициентов объёмного заполнения штабеля фактическими пиломатериалами βФ и условным материалом βУ. Таблица 1 Порода, вид и размеры пиломатериалов, мм; βВ; βШ; βД; К0; Wном, %; Wк, %; У0, %; βу, βФ; КЕ= βу = βФ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Осина, строительный материал, 25не обрезнаяx6500; 0,5; 0,6; 1; 0,41; 20; 12; 3,28; 0,290; 1,565. Лиственница, для мебели, 3240x 3250; 0,561; 0,9; 1; 0,52; 20; 8; 6,24; 0,473; 0,96. Сосна, заготовки для мебели, 4060x 3250; 0,615; 0,9; 1; 0,44; 20; 8; 5,28; 0,524; 0,866. Сосна, обрез. пиломат. 40150 5500 (усл. матер.); 0,615; 0,9; 0,85; 0,44; 20; 12; 3,52; 0,454; ---. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |