# 2. Проектирование технологического процесса ремонта

## 2.1 Анализ ремонтного чертежа детали

Представленная ниже деталь, хвостовик КСЛ  0902604 (см. рис. 2.1), представляет собой вал, предназначенный для передачи крутящего момента от ступицы зубчатого колеса на внешнюю нагрузку, и сделан из материала круг 45 ГОСТ 1050-74.

Этот вал-хвостовик нуждается одновременно в ремонте трех дефектов:

- ремонт шлицев по толщине;

- ремонт поверхности под ступицу;

- ремонт шпоночного паза по ширине – это дефект являющийся основным для выполнения данной курсовой работы.

## 2.2 Выбора рационального способа ремонта

Выбор способа восстановления детали следует осуществлять поэтапно, применяя последовательно технологический, технический и технико-экономический критерий.

Перечень основных способов восстановления изношенных поверхностей:

- Износ шлицев по толщине

  - Газоплазменное напыление.

Способ основан на нанесении покрытия на детали напылением газовой струей порошка, нагретого пламенем газа до жидкого или вязко-текучего состояния. Порошок подается в зону плавления.

Оборудование: УПТР-178М

  - Ручная наплавка покрытыми электродами.

Процесс дуговой наплавки основан на применении дуговой сварки плавящимся электродом.

Оборудование: выпрямитель ВД-306 УЗ

  - Механизированная наплавка в среде защитного (углекислого) газа.

Отличается от ручной сварки применением защитной среды.

Режим работы: наплавку ведут на постоянном токе обратной полярности, толщина наплавляемого слоя 0,8…1,0 мм, сила тока 85…110 А, напряжение 18…20 В, шаг наплавки 2.8…3.2 мм, расход углекислого газа 6…8 Н/мм.

Оборудование: выпрямитель ВСЖ-303, сварочный трансформатор ТДФ-500, электрод марки Св-ХГ2С

  - Вибродуговая наплавка.

Суть наплавки заключается в том, что электрод вибрирует вдоль своей оси, вызывая короткие замыкания в сварочной цепи и кратковременные периоды действия дуги.

Режим работы: толщина наплавляемого слоя 0,7 мм, диаметр электродной проволоки 1,6 мм, сварочный ток 120…150 А, шаг наплавки 1.6 мм.

Оборудование: источник питания ТДМ-302 – ремдеталь выпрямитель ВД-201УЗ.

  - Наплавка порошковыми проволоками.

Эту наплавку выполняют на постоянном токе обратной полярности.

Режим работы: диаметр проволоки 2.0 мм, сварочных ток 160…190 А, напряжение 18…20 В, проволока ПП-ФН4.

- Износ поверхности под ступицу.

  - Железнение.

Обладает хорошими технико-экономическими показателями, высокой производительностью и относительной дешевизной, а также высокой поверхностной твердостью и износостойкостью. Для эелезнения данной поверхности применяют электролит №2.

  - Контактная наварка металлической ленты.

Сущность способа заключается в приварке и изношенной поверхности детали стальной ленты мощными импульсами тока.

Режимы работы: частота вращения шпинделя 5…7 мин-1, подача каретки 3.0…3.6 мм/об, сила тока 5…5.5 кА.

Оборудование: установка 011-1-02М «Ремдеталь».

  - Механизированная наплавка в среде защитного газа.

В качестве защитной среды используется углекислый газ или водяной пар.

Оборудование: выпрямитель ВСЭ-303, сварочный трансформатор ТДФ-500.

Режим работы: наплавку ведут на постоянном токе обратной полярности, толщина наплавляемого слоя 0.8…1.0 мм, сила тока 85…110 А, напряжение 18…20 В, шаг наплавки 2.8…3.2 мм.

  - Наварка проволоки.

Сущность способа состоит в привязке к изношенной поверхности металлической проволоки, при пропускании через нее мощного импульса тока.

Режим работы: ток 1.2…2.5 кА, шаг 1…2.5 мм, усилие прижатия 0.6…1.0 кН.

Оборудование: установка УЭМО-2.

  - Плазменная сварка и наплавка.

Наиболее распространенным и простым способом наплавки является наплавка по заранее насыпанному на наплавляемую поверхность порошку.

Условия работы: наплавочный материал ПГ-УС25, толщина наплавляемого слоя 1.5 мм, напряжение 58 В, ток 140 А, скорость наплавки 0.17 м/мм.

Оборудование: установка для плазменной наплавки УПН-303.

Основной дефект: износ шпоночного паза по ширине.

- Ручная наплавка покрытыми электродами.

Процесс дуговой наплавки основан на применении дуговой сварки плавящимся электродом. Общие потери при наплавке покрытыми электродами с учетом потерь на угар, разбрызгивание и огарки составляют до 30%.

- Механизированная дуговая наплавка под слоем флюса.

Процесс широко применяется для восстановления плоских и цилиндрических деталей, а также шлицев и шпоночных пазов. Для восстановления деталей сельскохозяйственной техники обычно применяют проволоку диаметром 1.2…3.0 мм. Свойства направляемого слоя сильно зависят от марки флюса.

- Наплавка в среде защитных газов.

Отличается от наплавки под флюсом тем, что в качестве защитной среды используются инертные газы или углекислый газ. Наплавку ведут  короткой дугой, на постоянном токе обратной полярности, с использованием источников питания с жесткой внешней характеристикой.

- Наплавка в среде водяного пара.

Водяной пар позволяет применять проволоку различного состава, в том числе не содержащую раскисляющих элементов. Это дает возможность восстанавливать детали сельскохозяйственных машин широкой номенклатуры.

- Вибродуговая наплавка.

Суть наплавки в том, что электрод вибрирует вдоль оси, вызывая короткие замыкания в сварочной цепи и короткие периоды действия дуги. Вследствие вибрации электродной проволоки происходит чередование: «дуговой разряд – короткое замыкание – холостой ход». Такой способ дает возможность получить слой толщиной от десятых долей миллиметра до 3 мм за один проход.

- Наплавка порошковыми проволоками.

Эту наплавку выполняют на постоянном токе обратной полярности. Диаметр электродной проволоки выбирают в зависимости от диаметра восстанавливаемой детали и требуемой толщины наплавляемого слоя. Шаг наплавки должен быть таким, чтобы перекрытие каждого слоя последующим было 30…50% т.е. 3…12 мм.

Наплавку тел сложной формы следует проводить самозащитной порошколой проволокой на специализированных станках.

- Газовая сварка и наплавка.

Наплавка проводится при нагреве и расплавлении наплавляемого металла с помощью высокотемпературного пламени. Процесс проводится, как правило, ацетилено-кислородным нейтральным пламенем.

После перечисления основных способов восстановления детали, необходимо выбрать основной способ.

Технологический критерий. Он оценивает каждый способ и определяет принципиальную возможность применимости того или иного способа восстановления.

Отобранные по этому критерию способы восстановления должны удовлетворять двум условиям:

- по своим технологическим особенностям они должны быть приемлемы к данной детали;

- устранять имеющиеся дефекты.

Технический критерий

Он оценивает каждый способ (выбранный по технологическому критерию) устранения дефектов детали с точки зрения восстановления.

Для каждого выбранного способа дают комплексную оценку по значению коэффициента долговечности Kд, который определяется

Kд=Ki⋅Kв⋅Kc⋅Kп,	(2.1)

где Ki, Kв, Kc – соответственно коэффициенты износостойкости, выносливости и сцепляемости покрытий;

Kп– поправочный коэффициент, учитывающий фактическую работоспособность восстановленной детали. Kn=0.8...0.9.

Расчет коэффициента по способам:

- Kд=0.7⋅0.6⋅1⋅0.85=0.357

- Kд=0.91⋅0.87⋅1⋅0.85=0.673

- Kд=0.72⋅0.9⋅1⋅0.85=0.551

- Kд=0.9⋅0.75⋅1⋅0.85=0.574

- Kд=1⋅0.62⋅1⋅0.85=0.527

- Kд=0.89⋅0.79⋅1⋅0.85=0.598

- Kд=0.7⋅0.7⋅1⋅0.85=0.417

Рациональным по этому критерию будет способ, у которого Kд→max, этому условию удовлетворяет второй метод – наплавка под слоем флюса.

Выбрав один из способов окончательное решение, по способу восстановления, принимают по технико-экономическому критерию.

Технико-экономический критерий связывает себестоимость восстановления детали с ее долговечностью.

Cв≤Kд⋅Cн,	(2.2)

где Cв– стоимость восстановления детали, руб;

Cн– стоимость новой детали, руб.

Так как неизвестна стоимость новой детали, критерий оценивают по формуле

KT=CвKд,

Эффективным будет тот способ, у которого KT→min.

- KT=2320.357=649.9

- KT=61.50.673=91.4

- KT=72.20.551=131

- KT=64.80.574=112.9

- KT=83.80.527=159.0

- KT=163.20.598=272.9

- KT=2380.417=570.7

Самым эффективным по этому показателю является второй способ – наплавка под флюсом.

Определение величины наращиваемого слоя.

h=z+2zв+u,	(2.3)

где z– припуск, зависимый от способа наращивания;

2zв– припуск на механическую обработку;

u– величина износа.

h=0.5+1.55+0.025=2.075 мм.

При восстановлении изношенной шлицевой поверхности наплавкой с заплавлением впадин расчетную толщину наплавляемого слоя можно определить по формуле

L=Fвн+Fн⋅nπ⋅Dср+2zв+z,	(2.4)

где Fвн+Fн– площадь поперечного сечения шлицевой впадины и изношенной части вала;

Dср– средний диаметр шлицевой поверхности;

n– количество шлицевых впадин.

L=3.85+1.3⋅63.14⋅24.6+1.2+0.2=1.8 мм.

При восстановлении шпоночного паза с его полной заваркой, принимаем толщину наплавляемого слоя h=1.8 мм.

## 2.3 Составление маршрута технологическ4ого процесса и выбор оборудования

- Моечная операция: мойку детали проводят на погружной моечной машине тупикового типа, марки ОМ-5287, в 12%-ом растворе каустической соды.

- Дефектовочная, промеряют размеры и определяют износы. Стол дефектовщика ОРГ-1468.

- Токарная. Обработка поверхности 2, до выведения следов износа, станок токарно-винторезный 1К62.

- Наплавочная, восстановление шлицевой поверхности, сварка под слоем флюса. Выпрямитель ВД-201У3. Станок ПДГ-312УЗ. Поверхность 1.

- Наплавочная. Восстановление поверхности под ступицу, наплавка под флюсом, поверхность 2. Станок тот же (см. п. 4).

- Наплавочная, восстановление шпоночного паза под слоем флюса, поверхность 3. Станок тот же (см. п. 4).

- Токарная, обтачивание поверхности 1. Станок токарно-винторезный 1К62.

- Токарная, обтачивание поверхности 2. Станок токарно-винторезный 1К62.

- Фрезерная, фрезерование шлицевых пазов, поверхность 1. Станок горизонтально-фрезерный 6М12ПБ.

- Фрезеровальная, фрезеровать шпоночный поз, поверхность 3. Станок горизонтально-фрезерный 6М12ПБ.

- Шлифовальная, шлифовать поверхность 2. Станок шлифовальный 3М151.

- Контрольная, стол дефектовщика ОРГ.

## 2.4 Разработка операций по восстановлению основного дефекта.

- Наплавочная, наплавлять поверхность 3. Станок – сварочный полуавтомат НДГ-312УЗ. Патрон трехкулачковый 7100-0009 ГОСТ 2675-80 центр вращающийся, ГОСТ 8742-75, штангенциркуль ШЦ-II-160-0,02 ГОСТ 166-80, наплавочная проволока Св-08А, флюс 7И-348-В.

- Токарная, точить поверхность 2. Станок токарно-винторезный 1Л62, патрон трехкулачновый 7100-0009 ГОСТ 2675-80, центр вращающийся, ГОСТ 8742-75, штангенциркуль ШЦ-II-160-002 ГОСТ 166-80.

- Фрезеровальная, фрезеровать шпоночный паз, поверхность 3. Станок вертикально фрезерный 6Б12ПБ, патрон цапговый, 6151-0003 ГОСТ 3025-75, тиски 7827-0259 ГОСТ 4045-75, фреза концевая 2252-0152 Р18 ГОСТ 7063-75. Штангенциркуль ШЦ-II-160-002 ГОСТ 166-80.

- Шлифовальная, шлифовать поверхность 2. Станок шлифовальный ЗМ151, хомутик 7107-0031 ГОСТ 2578-70, центр упорный ГОСТ 13214-79, центр вращающийся А-1-5-И ГОСТ 8742-75 ПП350х40х125.

- Контрольная, стол дефектовщика ОРГ-1468. Штангенциркуль ШЦ-II-160-002-1 ГОСТ 166-80.

## 2.5 Нормирование операций

Техническое нормирование заключается в определении штучного времени и подготовително-заключительного.

Tшт=To+Tв+Tдоп,

где То– основное время;

Тв– вспомогательное время;

Тдоп– дополнительное время.

Оперативное время

Топ=То+Тв,

Основное время подсчитывается так

То=4⋅l⋅b⋅hπ⋅d2⋅S0.06,

где l– длина зоны наплавки, мм;

b– ширина зоны наплавки, мм;

h– толщина зоны наплавки, мм;

d– диаметр электродной проволоки, мм;

S– подача электродной проволоки.

То=0,0630⋅8⋅9,43,14⋅42⋅75=0,35 мин.

Вспомогательное время при наплавке

Тв=0,6⋅i,

где i– число проходов.

Тв=0,6⋅6,7=3,6 мин

Топ=0,35+3,6=3,95 мин

Тдоп=0,15⋅3,95=0,59 мин

Тпз=16 мин

При точении

То=π⋅De⋅i1000⋅V⋅S

где D– диаметр детали, мм;

l– длина обрабатываемой поверхности, мм;

То=3,14⋅24⋅35⋅21000⋅0,1⋅48=1,1 мин

Тв=1,4 мин

При фрезеровании

То=l⋅in⋅Sоб

То=35⋅1400⋅0,1=0,88 мин

Тв=1,2 мин

При шлифовании

То=l⋅in⋅SпрКз,

где Кз– коэффициент зачистных ходов.

То=35⋅2500⋅121,6=0,1 мин.

## 2.6 Расчет режимов

1. Наплавки

Скорость подачи

Vn=αn⋅I⋅4π⋅d2⋅γ,

где αn– коэффициент наплавки, г/А ч;

I– величина тока, А;

d– диаметр проволоки, мм;

γ– плотность материала проволоки, г/см3.

Vn=9.5⋅300⋅43.14⋅42⋅3=75 мм/мин

Скорость наплавки

Vn=αn⋅IS⋅δ⋅γ,

где δ– толщина слоя наплавки, мм;

S– величина продольной подачи, мм/об.

Vn=9.5⋅3004⋅7⋅3=34 мм/мин

2. Расчет режима при точении.

Глубина резания

t=D−d2,

где D– диаметр после наплавки, мм;

d– номинальный диаметр, мм.

t=28−242=2 мм

Подача резца по шероховатости поверхности

Sшер=Коб⋅RZmaxy⋅rutx⋅ϕz⋅ϕ1z,

где Kоб– коэффициент, характеризующий условия обработки;

RZmax– максимальная высота микронеровностей, мм;

r– радиус при вершине резца, мм;

ϕ и ϕ1– главный и вспомогательный углы в плане;

x,y,z,u– показатели степени.

Sшер=0,17⋅630,6⋅10,320,12⋅450,15⋅450,15=0,11 ммоб

Скорость резания

V=πd⋅nCT1000

V=3.14⋅28⋅5401000=48 м/мм

3. Расчет режима фрезерования

Скорость резания

V=Cv⋅DgvTm⋅txv⋅Syv⋅Znv⋅Duv,

где Cv– коэффициент, характеризующий условия обработки;

T– стойкость;

t– глубина резания, мм.

Число зубьев

Z=0.2⋅Dt0.5⋅SZ0.5

Z=0.2⋅1280.5⋅0.1=4

V=62.5⋅120.451800.33⋅80.3⋅0.10.2⋅40.1⋅120.1=20 м/мм

Частота вращения фрезы

n=1000⋅Vπ⋅D

n=1000⋅203.14⋅12=530 об/мин

4. Расчет режима при шлифовании

Скорость резания

VK=π⋅DK⋅nK60000

VK=3.14⋅300⋅250060000=39.3 м/с

Скорость вращения изделия

Vиз=C⋅DизрTm⋅tx⋅Sy

где T– стойкость круга;

C– коэффициент условий обработки.

Vиз=46.7⋅240.8350.33⋅0.10.3⋅0.12=26.4 м/мм

Частота вращения изделия

n=1000⋅Vизπ⋅Dиз

n=1000⋅26.43.14⋅24=350 об/мин

# Список используемой литературы

- Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин. – М., Колов, 2000.

- Методические указания. – Куйбышев, 1988.

- Прейсман В.И. Основы надежности сельскохозяйственной техники. – Днепропетровск, 1972.